**RICOSTRUZIONE DI FREGI ORNAMENTALI, CORNICI, MODANATURE DI NATURA CEMENTIZIA E CEMENTI DECORATIVI**

Ricostruzione di fregi ornamentali, cornici, modanature di natura cementizia e cementi decorativi con **REPLICEM**, malta premiscelata in polvere a base di speciali leganti idraulici modificati, fibre sintetiche insaponificabili, inerti silicei selezionati e additivi antiritiro.

Le materie prime selezionate conferiscono a **REPLICEM** una lavorabilità ottimale, e permettono la realizzazione in mano unica di spessori fino a 15 cm e senza bisogno di casseratura, senza che si evidenzino cali, ritiri e fessurazioni.

Asportare le parti incoerenti o in fase di distacco; spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere.

Le superfici da ripristinare devono essere accuratamente umidificate con acqua e trattate a pennello con boiacca d’aggancio preparata con **REPLICEM** diluita con acqua.

Eseguire il riporto sulla boiacca d’aggancio ancora umida, dopo aver impastato **REPLICEM** con circa 22% d’acqua fino ad ottenere una pasta omogenea; tale pasta deve essere applicata a cazzuola in strati successivi fresco su fresco fino ad ottenere lo spessore desiderato.

**REPLICEM** è sagomabile e può essere modellata con spatole e dime fino a circa 90 minuti dopo l’applicazione.

Per realizzazioni a sbalzo, si consiglia di armare adeguatamente, previo inserimento di ferri nel supporto e rete metallica. Prima della posa di **REPLICEM** realizzare un’armatura in filo di acciaio zincato fissata al supporto con chiodi di acciaio zincato.

Il consumo indicativo è di 16 Kg/m2 per cm di spessore.

|  |
| --- |
| * Prezzo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |